附件一：采购需求

| GB 15892-2020 5.2 技术要求 5.2.1 外观:液体为无色至淡黄色透明液体;固体为白色至淡黄色颗粒或粉末。 5.2.2 生活饮用水用聚氯化铝指标应符合表1要求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表 1 |  |  |
| 指标名称 | 指标 |  |
|  | 液体 | 固体 |
| 氧化铝(A12O3)的质量分数/% | ≥10.0 | ≥29.0 |
| 盐基度/% | 45.0～90.0 |  |
| 密度（20℃）/（g/cm3） | ≥1.12 | — |
| 不溶物的质量分数/% | ≤0.1 |  |
| pH值（10g/L水溶液） | 3.5～5.0 |  |
| 铁（Fe）的质量分数/% | ≤0.2 |  |
| 砷（As）的质量分数/% | ≤0.0001 |  |
| 铅（Pb）的质量分数/% | ≤0.0005 |  |
| 镉（Cd）的质量分数/% | ≤0.0001 |  |
| 汞（Hg）的质量分数/% | ≤0.00001 |  |
| 铬（Cr）的质量分数/% | ≤0.0005 |  |
| 表中所列产品的不溶物、铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按A12O3含量为10.0%计，A12O3含量＞10.0%时，应按实际含量折算成A12O3为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。 |  |  |
| 6 试验方法 6.1 通则 本标准中原子吸收光谱法和原子荧光光谱法应使用优级纯试剂,水应符合 GB/T 6682 中二级水的规定;其他试验方法应使用分析纯试剂和符合 GB/T 6682 中规定的三级水。 试验中所需标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按 GB/T 601、GB/T602、GB/T603的规定制备。 6.2 氧化铝(A10;)含量的测定 6.2.1 氯化锌标准溶液滴定法(仲裁法) 6.2.1.1 方法提要 用硝酸溶液将试样解聚,在 pH=3 时加过量的乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液,使其与铝离子络合,然后用氯化锌标准滴定溶液回滴过量的 EDTA 溶液,得出氧化铝(A12O3,)含量。 6.2.1.2 试剂和材料 6.2.1.2.1 无二氧化碳的水。 |  |  |